Specyfikacja Techniczna

ROZDZIAŁ II – Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST jest wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni ulic m.st. Warszawy, będących w zarządzie ZDM.

Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach m.st. Warszawy dotyczy ulic:

| Lp. | Ulica | Odcinek |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kopińska | Białobrzeska - Grójecka (jezdnia południowa) |
| 2 | Wawelska | Grójecka - Niepodległości (obie jezdnie) |
| 3 | Armii Ludowej | al. Niepodległości - pl. Na Rozdrożu (obie jezdnie) |

1.2. Zakres Robót objętych ST

Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

## Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia przekaże Wykonawcy teren budowy.

    - Zgodność robót z ST.

- ST oraz dodatkowe dokumenty stanowią integralną część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, Wykonawca usunie wadliwe prace i roboty wykona ponownie we właściwy sposób na własny koszt.

    - Zabezpieczenie terenu budowy.

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania.

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie czasowe znaki i urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, zapewniając stały nadzór nad tymczasowym oznakowaniem w czasie realizacji prac.

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i urządzeń zabezpieczających.

- wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i terenów przyległych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

- Wykonawca, stosując się do wymagań zawartych w ST, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi oraz możliwością powstania pożaru,

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych,

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa na drodze.

- Wykonawca wypełni wymagania z zakresu bhp we własnym zakresie,

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji zamówienia od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót
(do ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy).

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

- Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące przepisy związane
z wykonywanymi robotami i odpowiadać za ich przestrzeganie podczas wykonywania robót,

- Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i odpowiada za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, materiałów lub metod.

2. Materiały

2.1 Surowce do mm-a

2.1.1 Kruszywo

Kruszywa zastosowane w mieszankach mineralno-asfaltowych muszą być zgodne z PN-EN 13043 oraz Wymaganiami Technicznymi WT-1 2010 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych”. Kruszywo powinno być zgodne z wymaganiami dla danej warstwy oraz kategorii ruchu KR5-KR6.

2.1.2 Asfalt

Jako lepiszcze w mieszankach mineralno-asfaltowych mogą być zastosowane asfalty modyfikowane zgodne z normą PN-EN 14023 oraz asfalty drogowe według PN-EN 12591.

2.1.3 Środek adhezyjny

Do mieszanek mineralno-asfaltowych należy zastosować środek adhezyjny. Ilość dodatku środka adhezyjnego należy określić na podstawie badań laboratoryjnych. Rodzaj i ilość środka adhezyjnego powinna zapewniać dobre powinowactwo asfaltu z kruszywem oraz odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody według WT-2 2010 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Wymagania Techniczne”.

2.1.4 Stabilizator

W celu zabezpieczenia przed możliwością rozsegregowania mieszanki SMA podczas transportu i wbudowania należy stosować stabilizator mastyksu. Zawartość stabilizatora powinna być ustalona na podstawie laboratoryjnego oznaczenia spływności według PN-EN 12697-18:2007.

2.1.5 Granulat asfaltowy

Jeżeli do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej ACWMS 16 stosowany jest dodatek granulatu asfaltowego według p. 2.2 niniejszej ST, to musi on spełniać wymagania według normy PN-EN 13108-8 oraz poniższe wymagania.

Nie dopuszcza się stosowania granulatu asfaltowego pochodzącego z destruktu asfaltowego zawierającego smołę.

Zestawienie wymagań zawarto w tablicy 1.

Jeżeli w granulacie asfaltowym występują materiały obce, to ich obecność, zawartość i rodzaj powinny być udokumentowane i zadeklarowane do odpowiedniej kategorii.

Zawartość materiałów obcych powinna być oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-42.

W kategorii Fdec dopuszczalna zawartość materiałów z grupy 1 wynosi nie więcej niż 10%, natomiast zawartość materiałów z grupy 2 – nie więcej niż 0,3%.

Tablica 1	Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego

| Wymagania | Metoda badania |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Zawartość materiałów obcych | Kategoria F5 |
| Rodzaj lepiszcza | od P10 do P15 lub od S80 do S70 |
| Jednorodność | wg tablicy 2 |

Jednorodność granulatu asfaltowego jest oceniania na podstawie rozstępu procentowego udziału w granulacie: kruszywa grubego, drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości ai, przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t] przez 500 t, zaokrąglając w górę do pełnej liczby.

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań właściwości granulatu asfaltowego podano w tablicy 2.

Tablica 2	Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego

| Właściwość ai | Dopuszczalny rozstęp wyników (Troz) partii granulatu asfaltowego do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej przeznaczonej do warstwy wiążącej |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, °C | 8,0 |
| Zawartość lepiszcza, % (m/m) | 1,0 |
| Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm, % m/m | 6,0 |
| Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 mm do 2 mm, % m/m | 16,0 |
| Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm, % m/m | 16,0 |

W opisie granulatu asfaltowego należy deklarować typ mieszanki lub mieszanek, z której pochodzi granulat. Należy deklarować także rodzaj kruszywa i temperaturę mięknienia lepiszcza.

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli spełnione są wymagania końcowe dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Obecnie stosowane są dwie metody dodawania granulatu asfaltowego do mieszalnika otaczarki: bez wstępnego ogrzewania „metoda na zimno” i ze wstępnym ogrzewaniem granulatu asfaltowego „metoda na ciepło”.

W „metodzie na zimno” dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości nie większej niż 10% mieszanki mineralno-asfaltowej. W „metodzie na ciepło” dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości do 20% mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy niż wymiar D mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warunkiem wykorzystania granulatu jest jego jednorodność odpowiadająca wymaganiom. Jednorodność należy oceniać rozstępem wyników badań poszczególnych właściwości granulatu wyszczególnionych w tablicy 2.

Maksymalny dodatek granulatu asfaltowego należy obliczyć na podstawie możliwości mechanicznego dozowania, jakim dysponuje dana wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej, z uwzględnieniem metody dodawania (na zimno lub na ciepło).

Dopuszczalna ilość dodawanego granulatu asfaltowego wynika z jego jednorodności i możliwości maszynowego dodawania oraz przeznaczenia.

Dopuszczalną ilość dodanego granulatu asfaltowego ZRA w zależności od jego jednorodności zależy od rozstępu wyników badania, ai, wyszczególnionych w tablicy 2 właściwości i dopuszczalnego rozstępu Troz. ZRA w zależności od właściwości, należy obliczyć na podstawie równania 1 lub 2.              Do obliczenia dopuszczalnej ilości granulatu asfaltowego do wykorzystania w mieszance mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej przy szacowaniu ilości granulatu pod kątem wszystkich właściwości (oprócz temperatury mięknienia) należy stosować równanie 1. Jedynie w wypadku oceny dopuszczalnej zawartości granulatu asfaltowego uwzględniającej temperaturę mięknienia lepiszcza asfaltowego należy stosować równanie 2:

(1)

(2)

przy czym:

ZRA	możliwa ilość dodanego granulatu asfaltowego, % m/m (ZRA należy obliczyć dla wszystkich właściwości wyszczególnionych w tablicy 2),

ai	rozstęp wyników badania cechy (różnica między najwyższą a najniższą wartością z serii pomiarów właściwości wyszczególnionych w tablicy 2 po usunięciu wartości odbiegających od średniej),

Troz	dopuszczalny rozstęp wyników badań (tablica 2).

Najmniejsza wartość ZRA, (obliczona do wszystkich właściwości wyszczególnionych w tablicy 2), decyduje o maksymalnej dopuszczalnej ilości dodanego granulatu asfaltowego wynikającej z jednorodności.

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i świeżego asfaltu należy zastosować następujące równanie:

(3)

w którym:

TR&Bmix	- temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C];

TR&B1	- temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C];

TR&B2	- średnia temperatura mięknienia świeżych lepiszczy asfaltowych przewidzianych do stosowania (zwykłych lub modyfikowanych polimerem PMB), [°C];

a i b 	- udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i świeżego lepiszcza (b), przy a + b = 1.

Przy dodawaniu granulatu asfaltowego parametr TR&Bmix powinien spełniać oczekiwane wymagania według dokumentacji projektowej. W tym celu należy zastosować asfalt o takich samych parametrach, jak asfalt wymagany lub przynajmniej o jeden rodzaj bardziej miękki. Nie należy stosować asfaltu bardziej miękkiego niż 70/100.

Wyniki badań granulatu asfaltowego przed zastosowaniem go w mieszance mineralno-asfaltowej należy przedstawić zamawiającemu oraz Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów zwanemu dalej IBDiM, w celu akceptacji.

2.2.  Mieszanki mineralno asfaltowe

Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni winna być wykonana poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni na grubość ok. 12 cm i ułożenie warstwy wiążącej grubości ok. 9 cm (nie mniej niż 6 cm) z AC WMS 16 o grubości ok. 9 cm i warstwy ścieralnej SMA 8 o grubości 3 cm. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania przedstawione w tablicy 3, 4, 5.                     Jeżeli grubość starych warstw asfaltowych jest mniejsza niż 12 cm, należy rozważyć możliwość wbudowania nowych warstw o grubości możliwie bliskiej 12 cm, o ile pozwala na to niweleta ulicy. Jeżeli nie ma możliwości wbudowania nowych warstw asfaltowych o grubości 12 cm należy rozważyć inne warianty naprawy poprzez zmniejszenie grubości warstwy wiążącej, uzgodnione z zamawiającym oraz nadzorem budowy.

Recepty na warstwę wiążącą i ścieralną winny być uzgodnione przez Inwestora robót oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. W sprawozdaniu z badania typu należy podać zawartość lepiszcza (dozowanego) jako sumę lepiszcza rozpuszczalnego (odzyskiwanego w procesie ekstrakcji) i nierozpuszczalnego (wchłoniętego przez kruszywo).                       W tym celu należy wykonać badanie ekstrakcji na zarobie przygotowanym w warunkach laboratoryjnych, o składzie zgodnym z receptą.

Dopuszcza się:

- stosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej z AC WMS w ilości do 20 %,

- produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii „na ciepło”,

- zastosowanie technologii rozkładania i zagęszczania warstwy wiążącej i ścieralnej w pojedynczej operacji.

Tablica 3	Skład mieszanek mineralno-asfaltowych

| Właściwość | AC WMS 16 KR3÷KR6 | SMA 8 KR1÷KR6 |
| --- | --- | --- |
| Przesiew, % m/m Wymiar sita #, mm: | od | do | od | do |
| 22,4 | 100 | – | – | – |
| 16 | 90 | 100 | – | – |
| 11,2 | 70 | 85 | 100 | – |
| 8 | – | – | 90 | 100 |
| 5,6 | – | – | 35 | 60 |
| 2 | 10 | 50 | 20 | 30 |
| 0,125 | – | – | 9 | 17 |
| 0,063 | 2,0 | 12,0 | 7,0 | 12,0 |
| Orientacyjna zawartość środka stabilizującego, % m/m | – | – | 0,3 | 1,5 |
| Zawartość lepiszcza przy gęstości kruszywa 2650 kg/m3 | Bmin4,81) | Bmin6,61) |
| Rodzaj asfaltu | PMB 10/40-65 lub 20/30 lub asfalt modyfikowany na wytwórni | PMB 45/80-65 lub |

1) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej równej 2650 kg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość a, to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik  według równania:

Tablica 4	Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw

| Właściwość | Metoda badania | Wymaganie dla AC WMS 16 | Wymaganie dla SMA 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach laboratoryjnych | PN-EN 12697-8:2005 próbki Marshalla 2x75 uderzeń/stronę | Vmin2,0 Vmax4,0 | – |
| Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach laboratoryjnych | PN-EN 12697-8:2005 próbki Marshalla 2x50 uderzeń/stronę | – | Vmin2,0 Vmax3,5 |
| Odporność na deformacje trwałe1) warunki badania: temperatura 60 °C, 10 000 cykli próbka laboratoryjna o grubości 4 cm | PN-EN 12697-22 +A1:2008 Mały aparat, metoda B w powietrzu | – | WTSAIR0,30 PRDDeklarowane |
| Odporność na deformacje trwałe1) warunki badania: temperatura 60 °C, 10 000 cykli próbka laboratoryjna o grubości 6 cm | PN-EN 12697-22 +A1:2008 Mały aparat, metoda B w powietrzu | WTSAIR0,15 PRDDeklarowane | – |
| Spływność lepiszcza | PN-EN 12697-18:2007, p. 5 | – | D0,3 |
| Sztywność1), warunki badania: temperatura 10 °C, częstotliwość 10 Hz, | PN-EN 12697-26:2007 metoda 4PB-PR minimum 4 próbki | Smin14000 | – |
| Odporność na zmęczenie1) warunki badania: temperatura 10 °C, częstotliwość 10 Hz kategoria nie niższa niż | PN-EN 12697-24 +A1:2008 metoda 4PB-PR minimum 6 próbek6) | (6-130 | – |
| Odporność na działanie wody1) Z jednym cyklem zamrażania, przechowywanie w 40 (C, temperatura badania 25 °C | PN-EN 12697-12:2008 próbki Marshalla 2x35 uderzeń/stronę | ITSR80 | ITSR90 |
| Grubość warstwy technologicznej, cm ACWMS16 SMA8 | PN-EN 12697-36:2005 | 6,0 ÷ 10,0 – | – 3,0 ÷ 4,02) |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | PN-EN 13108-20:2008 C.4 | ≥ 98 | ( 97 |
| Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, % v/v | PN-EN 12697-8:2005 | 2,0 ÷ 5,0 | 2,0 ÷ 6,0 |

1) Badania tylko na etapie projektowania

2) Grubość nominalna warstwy z SMA 8 wynosi 3 cm

Tablica 5	Dopuszczalne odchyłki wyników badań

| Właściwość | Dopuszczalna odchyłka w ocenie pojedynczej próbki, % | Dopuszczalna odchyłka dla średniej z co najmniej 2 próbek, % |
| --- | --- | --- |
|  | AC WMS 16 | SMA 8 | AC WMS 16 | SMA 8 |
| Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, % m/m | ±0,6 | ±0,5 | ±0,3* | ±0,3 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 0,063 mm, % m/m | ±3,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±1,5 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 0,125 mm, % m/m | ±5,0 | ±4,0 | ±2,0 | ±2,0 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 2 mm, % m/m | ±7,0 | ±6,0 | ±2,0 | ±2,0 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 5,6 mm, % m/m | ±9,0 | ±7,0 | ±5,0 | ±4,0 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 8 mm, % m/m | ±9,0 | -8/+5 | ±5,0 | ±4,0 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 11,2 mm, % m/m | ±9,0 | – | ±5,0 | – |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 16,0 mm, % m/m | -9/+5 | – | ±5,0 | – |

* - w przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z granulatem asfaltowym dopuszczalna odchyłka wynosi ±0,5%

Odchyłka zawartości wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z ponownie rozgrzanej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może przekroczyć wymagań jak dla warstwy wg tablicy 4 w przypadku AC WMS 16, SMA 8 1,5 % v/v.

2.3.  Siatki wzmacniające

Na podbudowie drogi ułożyć należy siatki szklane powlekane asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie >100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu wzdłuż pasma <4,5% w miejscach uszkodzeń podbudowy.

Jeśli nawierzchnia ulicy jest nie spękana, lub średnio spękana (Indeks Spękań ≤ 3, według klasyfikacji podanej w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDP-IBDiM, 2001), to należy stosować siatkę przeciwspękaniową w postaci pasm o szerokości 1,5 m, pokrywając nimi pojedyncze pęknięcia (po około 0,75 m po każdej stronie pęknięcia). Jeśli nawierzchnia ulicy jest bardzo spękana (Indeks Spękań >3, według klasyfikacji podanej w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDP-IBDiM, 2001), podbudowa wykonana jest z trylinki, kostki brukowej itp., to należy stosować siatkę przeciwspękaniową na całej powierzchni jezdni, po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem budowy.

Na długości 50 m przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną na całej szerokości jezdni należy ułożyć siatkę zbrojeniową z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych
(w kierunku poprzecznym) powlekanych warstwą polimeroasfaltu  o wysokiej wytrzymałości z jednostronną posypką z piasku kwarcowego. Siatka ta winna posiadać wytrzymałość w kierunku porzecznym 200 kN/m (przy wydłużeniu 1,2 %) oraz w kierunku podłużnym 120 kN/m
(przy wydłużeniu 3 %).

Siatkę można układać na równym podłożu po sfrezowaniu starych warstw asfaltowych, po jego skropieniu emulsją asfaltową zgodnie z zaleceniami zawartymi w Aprobacie Technicznej i zaleceniami producenta.

Należy zapewnić połączenie między siatką a podłożem i nową warstwą asfaltową poprzez skropienie podłoża emulsją asfaltową z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego, bądź emulsją asfaltową modyfikowaną elastomerem SBS (z asfaltem drogowym rodzaju 70/100 lub twardszym).

Minimalna łączna grubość warstw asfaltowych na siatce powinna wynosić 4 cm dla siatki szklanej oraz 3 cm dla siatki szklano-węglowej.

W przypadku wystąpienia głębokich ubytków w warstwie podbudowy wykonanej z trylinki
(brak pojedynczych elementów itp.) przed ułożeniem siatki przeciwspękaniowej należy ubytki
te wypełnić mieszanką mineralno-asfaltową. W przypadku miejscowego wystąpienia znacznej degradacji podbudowy, kwalifikującej się do wymiany, należy miejscowo wykonać ułożenie nowej podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg konstrukcji uzgodnionej z zamawiającym i nadzorem budowy.

2.4.  Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wykonać należy w technologii grubowarstwowej z taśm ze strukturą wklejanych na gorąco. W miejscach szczególnie narażonych na niszczenie oznakowania                poprzez jego zrywanie, takich jak strefy skrzyżowań,  zawracania, relacji skrętnych, dopuszcza się na wniosek nadzoru reprezentującego zamawiającego wykonywanie w ramach robót uzupełniających oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej                     ze strukturą, po uprzednim wykonaniu cienkowarstwowego malowania farbą akrylową                          z odblaskiem.

2.5.  Złącza technologiczne

Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materiały termoplastyczne (taśmy, pasty itp.) według aprobat technicznych. Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 (metodą „na gorąco”) lub inne lepiszcza według aprobat technicznych.

2.6.  Lepiszcze do skropienia podłoża

Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN-EN 13808 lub innym lepiszczem lub materiałem według aprobat technicznych. Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Do łączenia warstw asfaltowych i przyklejenia geosiatek należy stosować emulsję asfaltową szybkorozpadową kationową C60 B3 ZM, wytworzoną z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego lub emulsję asfaltową modyfikowaną polimerami C60 BP3 ZM, modyfikowaną SBS. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z warstwy niezwiązanej lub związanej hydraulicznie należy użyć emulsji kationowej wolnorozpadowej C60 B5 ZM , a do skropienia podłoża zawierającego spoiwo hydrauliczne należy użyć rodzaj o pH większym niż 3,5.

Lepiszcze należy dozować tak, aby ilość lepiszcza pozostałego po skropieniu wynosiła odpowiednio w przypadku podłoża sfrezowanego 0,3 – 0,5 kg/m2, w przypadku warstwy wiążącej 0,1 – 0,3 kg/m2.

2.7.  Niezgodność materiałów

Materiały użyte do realizacji w/w zadania muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.) Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu za pośrednictwem nadzoru reprezentującego zamawiającego, do zatwierdzenia technologii i materiałów wraz z atestami, które będą zastosowane do regulacji urządzeń. W przypadku stwierdzenia użycia przez Wykonawcę materiałów które nie spełniają wymagań, wykonawca zostanie zobowiązany                   do niezwłocznego usunięcia z budowy tych materiałów.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego do robót w zakresie wymiany nawierzchni bitumicznych w ilości zapewniającej stałą obsługę oraz realizację zadań w systemie wynikającym z zapisów pkt  5.1 i 5.2, w tym posiadanie m.in. następującego rodzaju sprzętu:

- Wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością dozowania dodatków adhezyjnych, granulatu asfaltowego i stabilizatora, wyposażonej w silos izolowany termicznie na gotową mieszankę o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej. Dozowanie składników powinno być wagowe.

- Rozkładarek gąsienicowych, z elektronicznym sterowaniem równością rozkładanej warstwy, podgrzewaną płytą wibracyjną.

- Skrapiarek

- Walców stalowych gładkich

- Szczotek mechanicznych i/lub innym urządzeń czyszczących.

- Samochodów samowyładowczych z przykryciem do przewozu mieszanek MMA.

- Sprzętu drobnego niezbędnego do prowadzenia przedmiotowych robót drogowych.

4. Transport

  - Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego.

  - Wykonawca powinien usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wykorzystywanymi w czasie robót oraz przy dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robót

5.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w systemie minimum 2 zmianowym w dniach: rozpoczęcie - piątek godz. 22, zakończenie: poniedziałek godz. 4.00.

5.2. W przypadku zgody Inżyniera Ruchu na zamknięcie ulic, roboty te mogą być również wykonywane w dni robocze.

5.3 Przed rozpoczęciem frezowania wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania spękań nawierzchni i uszkodzeń w celu określenia koniecznego zakresu wzmocnienia konstrukcji                        po sfrezowaniu. W tym celu należy zaznaczyć w sposób widoczny po sfrezowaniu lokalizację zastosowania siatek wzmacniających oraz wzmocnienia podbudowy.

5.4. Każdy element konstrukcji nawierzchni ulegający zakryciu należy zgłosić w Dzienniku Budowy –               po uzyskaniu zezwolenia przez inspektora nadzoru można kontynuować dalsze etapy robót.

5.5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania badań laboratoryjnych we własnym zakresie                    oraz zlecenia badań kontrolnych określonych w pkt  5.7 ppkt 5.7.10 do IBDIM i przedstawienia ich wyników do akceptacji zamawiającemu oraz nadzorowi. Pobranie próbek należy prowadzić w obecności nadzoru reprezentującego zamawiającego.

5.6. Inwestor jest zobowiązany do przekazania Dziennika Budowy.

5.7.    Wykonawca ponadto jest zobowiązany do:

5.7.1. Opracowania projektu organizacji ruchu i jego wdrożenia we własnym zakresie,

5.7.2. Zapewnienia urządzeń zabezpieczających (znaki, zastawy) oraz ich stałego dozoru w czasie realizacji robót,

5.7.3.  Zapewnienia nadzoru służb specjalistycznych (MPWiK, SPEC, TP, MOZG, IBDiM itp.)

5.7.4.  Zwołania komisji przeglądu technicznego ulicy w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed remontem, przeprowadzonego z udziałem zamawiającego, nadzoru reprezentującego zamawiającego oraz gestorów poszczególnych jednostek posiadających w pasie drogowym urządzenia uzbrojenia podziemnego oraz innych jednostek posiadających w pasie drogowym urządzenia nie związane bezpośrednio z funkcja drogi.

5.7.5. Wykonania niezbędnych robót uzupełnianych objętych ofertą, wskazanych bezpośrednio               przez nadzór reprezentujący zamawiającego przy przeglądzie technicznym ulicy przed remontem lub w czasie prowadzenia remontu.

5.7.6.  Regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów kratki/włazu studziennego oraz przedłożenia w dokumentacji powykonawczej protokołów                        z przeglądu technicznego urządzeń przed wykonaniem remontu oraz protokołu odbioru urządzeń przez gestorów urządzeń po wykonanym remoncie. Uszkodzone kratki/włazy studzienne zakwalifikowane do wymiany podczas przeglądu technicznego ulicy przed remontem,               pozyskać należy u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku gdy urządzenie przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiającego elementy uzbrojenia do wymiany pozyskuje wykonawca we własnym zakresie. Regulację  urządzeń uzbrojenia podziemnego wykonywać należy z bardzo dużą dokładnością ustawienia urządzenia po dokładnym oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń, z użyciem wysoko-wytrzymałych zapraw lub dostępnych na rynku nowoczesnych technik regulacji włazów.

Włazy, wpusty, skrzynki itp. muszą być bardzo dokładnie wyregulowane do rzędnych nawierzchni. Nie zezwala się na stosowanie do regulacji zaprawy cementowej, zaprawy szybkowiążącej o parametrach poniżej 15 N/mm²  nieprzystosowanej do regulacji urządzeń i dużych obciążeń oraz podmurówek z cegieł, kostki betonowej lub gruzu. Regulacje należy wykonywać na pierścieniach regulacyjnych wykonanych z betonu lub żeliwa, stosując wysokowytrzymałe zaprawy specjalnie przystosowane  do regulacji włazów, wpustów                           o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 N/mm² w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej                25 N/mm²  po 24 godzinach. Do regulacji ponadto winno stosować się włazy typu ciężkiego                     z pokrywą wypełnioną betonem i zalecane są z firmowym logiem właściciela urządzania.

W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownej regulacji urządzenia uprzednio wyregulowanego w sposób niepoprawny, nie zezwala się na wycinanie w nawierzchni                       pola zbliżonego do kwadratu,  należy wycinać asfalt  po okręgu przy pomocy urządzenia do regulacji włazów, młota udarowego z szeroką łopatką lub inną metodą przystosowaną do cięcia po okręgu.

Powyższa instrukcja dotyczy wszystkich urządzeń infrastruktury podziemnej.

Przy montażu włazów samopoziomujących o h=160mm, należy ustawić górę studni w wymiarze 170-230 mm poniżej poziomu nawierzchni stosując betonowe pierścienie wyrównujące. Otwór studni osłaniamy płytą stalową średnicy ok. 1000mm i nakładamy warstwy, wiążącą i ścieralną zagęszczając je. W trakcie zagęszczania nawierzchni wyjmujemy płytę, ustawiamy pierścień adaptacyjny (prowadzący) na zaprawę j/w oraz szalunek stalowy, nawierzchnię uzupełniamy gorącą masą asfaltową i wstępnie zagęszczamy. Usuwamy delikatnie szalunek stalowy, ustawiamy kompletny właz samopoziomujący i wprasowujemy go walcując całą nawierzchnię do odpowiedniego stopnia zagęszczenia i wyrównania powierzchni włazu z nawierzchnią.

Przy zabudowie włazów samopoziomujących należy szczegółowo przestrzegać instrukcję montażu producenta włazów szczególnie dla włazów o innej wysokości.

5.7.7.   Wprowadzenia aktualnej stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego,

5.7.8.   Odtworzenia pętli indukcyjnych i pomiarowych zniszczonych w trakcie wykonywania robót.

5.7.9. Wykonania badań laboratoryjnych wymaganych w normie PN-EN 13108-21                       (przy obowiązującym na wytwórni PPZ, dla kategorii Y) oraz badań temperatury powietrza, temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonania badań laboratoryjnych wykonanych warstw: grubości wykonanych warstw, wskaźnika zagęszczenia, zawartości wolnych przestrzeni (częstotliwość minimalna to 2 próbki na 3000 m2 układanego pasa nawierzchni,                                       z uwzględnieniem w tym zakresie badań, o których mowa w p. 5.7.10), równości warstwy ścieralnej, oceny wizualnej jednorodności powierzchni warstwy oraz oceny wizualnej jakości wykonania połączeń technologicznych.

5.7.10. Przedstawienia wyników badań kontrolnych przeprowadzonych przez IBDiM:

- badań składu mieszanki mineralno-asfaltowej; wymagana częstotliwość badań składu i zawartości wolnych przestrzeni z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej to 1 badanie na 1000 t produkowanej mieszanki ACWMS16 oraz 1 badanie na 500 t produkowanej mieszanki SMA8, nie mniej niż 1 raz na dzień,

- badań wykonanych warstw w zakresie objętym tablicą 4 (w ilości 20% częstotliwości podanej                  w pkt  5.7 ppkt 5.7.9, nie mniej niż 2 próbki); zakres tych badań obejmuje określenie zawartości wolnej przestrzeni, wskaźnika zagęszczenia oraz grubości; grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie odwierconych próbek metodą zgodną z normą PN-EN 12697-36. Za grubość warstwy przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na remontowanym odcinku danej ulicy. Dopuszcza się zastosowanie nieniszczącej metody pomiaru grubości wynikającej z w/w normy oraz nieniszczącej metody pomiaru zagęszczenia według normy PN-EN 12697-7 lub równoważnej po uzyskaniu akceptacji danej metody przez zamawiającego i nadzór reprezentujący zamawiającego.

5.7.11. Uzyskania akceptacji recept u zamawiającego oraz w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

5.7.12. Wykonawca musi dysponować wytwórnią zautomatyzowaną o wydajności zapewniającej terminową realizację robót budowlanych w systemie weekendowym. Wytwórnia musi mieć wdrożoną zakładową kontrolę produkcji, zgodną z PN-EN 13108-21. Dopuszcza się dostarczanie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni niezależnej, spełniającej powyższe wymagania.

- Roboty podstawowe

  - Branża drogowa

6.1.1 Roboty rozbiórkowe poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni

6.1.2. Roboty związane z wykonaniem warstw bitumicznych jezdni

7.  Roboty uzupełniające (regulacja/wymiana krawężnika, chodnika, ścieku ulicznego, miejscowe odtworzenie podbudowy, uzupełnienie oznakowania poziomego w technologii malowania farbą/chemoutwardzalnej)

Wykonawca wykona niezbędne roboty uzupełniające wycenione w kosztorysie, wskazane przez nadzór reprezentujący zamawiającego.

8.  Kontrola jakości Robót

8.1.	Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia stałej kontroli prowadzonych robót i udostępniania jej wyników wraz z wynikami IBDiM inspektorowi nadzoru. Wyniki badań odbiorczych w szczególności składu mma, grubości i zagęszczenia warstw opiniuje dodatkowo IBDiM.

Badanie grubości warstw asfaltowych może być realizowane zgodnie z normą PN-EN 12697-36.

9.  Odbiór robót

9.1. Odbiór robót może nastąpić po przedłożeniu dokumentacji powykonawczej osobno dla każdego  zadania /operat kolaudacyjny/ i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

9.2 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji według tablicy 4 oraz wynikających z niniejszej specyfikacji  dały wyniki pozytywne.

9.3 Rozliczenie

Jednostką obmiarową wykonanej nawierzchni będzie 1 m2 wykonanej warstwy o grubości rozliczeniowej wynikającej ze średniej arytmetycznej grubości uzyskanych ze wszystkich pomiarów.

Grubość będzie rozliczana na podstawie faktycznego stanu, ale płatność nie może być większa niż wynikająca z grubości warstw podanych w tablicy 4. Dopuszcza się odstępstwo od tej reguły po uzgodnieniu z zamawiającym i nadzorem.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących właściwości wykonanych warstw asfaltowych mogą być zastosowane potrącenia.

9.4 Potrącenia

9.4.1 Informacje ogólne

Potrącenia wynikające z niezgodności wskaźnika zagęszczenia, uziarnienia oraz zawartości lepiszcza rozpuszczalnego będą się sumowały. Do obliczenia kwoty potrącenia P  stosowany będzie wzór (4). Każda warstwa asfaltowa będzie rozliczana osobno.

P = (Pz*Az+Pu*Au+Pa*Aa)*K        (4)

gdzie:

Pz – potrącenie z tytułu zaniżenia wskaźnika zagęszczenia (według ppkt 9.4.2)

Az – powierzchnia remontu o zaniżonym wskaźniku zagęszczenia (według ppkt 9.4.2)

Pu – potrącenie z tytułu odchyłek w uziarnieniu (według ppkt 9.4.3)

Au – powierzchnia remontu o stwierdzonych odchyłkach w uziarnieniu (według ppkt 9.4.3)

Pa – potrącenie z tytułu zaniżenia zawartości lepiszcza rozpuszczalnego (według ppkt 9.4.3)

Aa – powierzchnia remontu o zaniżonej zawartości lepiszcza rozpuszczalnego (według ppkt 9.4.3)

K – ofertowa wartość wykonania 1 m² danej warstwy asfaltowej skorygowana zgodnie z grubością średnią na całym remontowanym odcinku

Żądania wydłużenia rękojmi do 5 lat z poszczególnych etapów oceny odchyłek uziarnienia, zawartości lepiszcza rozpuszczalnego i zagęszczenia nie sumują się.

9.4.2 Wskaźnik zagęszczenia

Wartość wskaźnika zagęszczenia powinna być zgodna z zapisami Tablicy 4. Za zaniżony wskaźnik zagęszczenia o 1% dla SMA lub 2% dla ACWMS Zamawiający może narzucić wykonawcy usunięcie usterki lub zastosować potrącenia wg n/w procedury. W przypadku przekroczenia                    o wartości większe niż o 1% dla SMA lub 2% dla ACWMS Zamawiający może narzucić wykonawcy usunięcie usterki lub zastosować potrącenia wg n/w procedury oraz zażąda wydłużenia rękojmi do 5 lat. Może to nastąpić po konsultacji z nadzorem reprezentującym zamawiającego oraz  IBDiM.

Potrącenia Pz będą dotyczyły kwoty należnej za reprezentatywną powierzchnię warstwy Az,                       dla której wynik był negatywny. Reprezentatywną powierzchnię warstwy i odpowiadającą jej ilość próbek określono w pkt 5.7 ppkt 5.7.9.

Jeśli wykonawca wykaże poprzez dowiercenie dodatkowych próbek przez niezależne laboratorium w obecności nadzoru, że niedogęszczenie nastąpiło na mniejszej powierzchni niż wynikało                      to pierwotnie z badań, to powierzchnia remontu zostanie podzielona na mniejsze reprezentatywne powierzchnie. Dopuszcza się dowiercenie jednej dodatkowej próbki na każde rozpoczęte 3000 m2 powierzchni nawierzchni.

W przypadku zaniżenia wskaźnika zagęszczenia warstwy z ACWMS 16 i SMA8 poniżej wymaganej wartości nastąpi potrącenie według Tablicy 6.

Tablica 6	Potrącenia Pz za zaniżony wskaźnik zagęszczenia

| Przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika zagęszczenia, % | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrącenie Pz, % | 0,75 | 3,0 | 6,75 | 12,0 | 18,75 | 27,0 | 36,75 | 48,0 |

Do obliczenia powierzchni reprezentatywnej Az, której ma dotyczyć potrącenie z tytułu zaniżenia wskaźnika zagęszczenia stosowany będzie wzór (5):

Az = (A/O)*ON	(5)

gdzie 	A – powierzchnia danej warstwy asfaltowej na remontowanym odcinku ulicy

O – ilość zbadanych odwiertów

ON – ilość odwiertów niezgodnych

Przykład: Powierzchnia remontu wynosiła 3000 m2. Jedna z dwóch zbadanych próbek nie spełniła wymagania. Potrącenie nastąpi od kwoty należnej za powierzchnię reprezentowaną przez                     tą próbkę, czyli w tym przypadku Az=(3000/2)*1 = 1500 m2.

9.4.3 Odchyłki składu

Odchyłki składu (uziarnienie i zawartość lepiszcza rozpuszczalnego) dla pojedynczej próbki oraz             dla średniego składu z co najmniej dwóch próbek powinny być zgodne z wymaganiami tablicy 5.                 W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek Zamawiający może zażądać usunięcia usterki lub zastosować n/w procedurę potrąceń.

Odchyłki uziarnienia:

- Żądanie usunięcia wady nastąpi po konsultacji z nadzorem reprezentującym zamawiającego oraz IBDiM, gdy przy ocenie uziarnienia pojedynczej próbki lub uziarnienia średniego                        z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki większe niż dopuszczalne w tablicy 5 dla przypadku oceny pojedynczej próbki, a uziarnienie w obu przypadkach będzie wykraczało poza punkty graniczne według tablicy 3.

- Potrącenie Pu będzie wynosiło 5% wynagrodzenia za powierzchnię Au wbudowanej mma, której dotyczyły odchyłki uziarnienia oraz nastąpi żądanie wydłużenia rękojmi do 5 lat, gdy przy ocenie wyniku badania uziarnienia pojedynczej próbki wystąpią odchyłki uziarnienia wykraczające poza granice dopuszczalne w tablicy 5, ale przy pozostawaniu krzywej uziarnienia w punktach granicznych według tablicy 3,

- Potrącenie Pu będzie wynosiło 2% wynagrodzenia za powierzchnię Au wbudowanej mma, której dotyczyły odchyłki uziarnienia oraz nastąpi żądanie wydłużenia rękojmi do 5 lat, gdy przy ocenie wyniku badania uziarnienia średniego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki większe niż dopuszczalne w tablicy 5 dla średniej z co najmniej 2 próbek, ale mniejsze niż dopuszczalne w przypadku oceny pojedynczej próbki.

Odchyłki zawartości lepiszcza rozpuszczalnego:

- Żądanie usunięcia wady nastąpi po konsultacji z nadzorem reprezentującym zamawiającego oraz IBDiM, gdy przy ocenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego na pojedynczej próbce lub średniej zawartości lepiszcza rozpuszczalnego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki większe niż dopuszczalne w tablicy 5 dla przypadku oceny pojedynczej próbki.

- Potrącenie Pa będzie określone zgodnie z tablicą 7 i będzie dotyczyło wynagrodzenia za powierzchnię Aa wbudowanej mma, której dotyczyły odchyłki oraz nastąpi żądanie wydłużenia rękojmi do 5 lat, gdy przy ocenie wyniku badania średniej zawartości lepiszcza rozpuszczalnego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki wykraczające poza dopuszczalne w tablicy 5                    dla przypadku oceny co najmniej 2 próbek.

Tablica 7	Potrącenia Pa za zaniżoną zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

| Zaniżenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrącenie Pa, % | 3 | 6 | 9 | 22 | 35 | 48 | 61 | 74 |

Przez „powierzchnię, której dotyczyły odchyłki” rozumie się powierzchnię reprezentatywną   warstwy wykonanej z mma ze stwierdzonymi odchyłkami składu. Przyjmuje się,                                   że powierzchnia reprezentatywna jest proporcjonalna do ilości badań składu zgodnie                              z częstotliwością pkt 5.7, ppkt 5.7.9 oraz ppkt 5.7.10 wbudowanej mma. Pozostawia się wykonawcy możliwość przedstawienia wyników dodatkowych badań składu mma, jednak nie więcej niż 1 dodatkowe badanie na każde 500 t mieszanki SMA oraz 1 dodatkowe badanie                     na każde 1000 t mieszanki ACWMS.

Do obliczenia masy mm-a objętej potrąceniem R stosowany będzie wzór (6):

R=(M/N)*NN	(6)

gdzie 	M – masa wbudowanej mma

N – ilość zbadanych próbek

NN – ilość próbek niezgodnych

Odpowiadająca tej masie powierzchnia warstwy Au lub Aa będzie obliczana indywidualnie, uwzględniając średnią grubość warstwy T na całym odcinku i średnią gęstość objętościową bssd warstwy na całym odcinku według wzoru (7).

Aa lub Au = R/(bssd*T )	   (7)

gdzie 	R – masa objęta potrąceniem

T – średnia grubość warstwy asfaltowej na całym odcinku

bssd – średnia gęstość objętościowa warstwy asfaltowej na całym odcinku

Przykład: Produkcja SMA wyniosła 700 t, z której zgodnie z SST wykonawca przedstawił jeden wynik badań własnych oraz dwa wyniki badań z IBDiM. Wynik jednego badania własnego wykazał odchyłki uziarnienia i zawartości lepiszcza rozpuszczalnego. Wykonawca wykonał jedno dodatkowe badanie, w którym nie wystąpiły odchyłki w składzie. Oblicza się masę objętą potrąceniem:

R = (700 t / 4 próbki ) * 1 próbka niezgodna = 175 t masy.

Przy założeniu gęstości 2,5 T/m3 oraz średniej grubości 3 cm, powierzchnia której dotyczy potrącenie wynosi 175 / (2,5 * 0,03) = 2333 m2.

10. Przepisy związane

- Ustawa Prawo budowlane

- Kodeks cywilny

- Polskie normy branżowe

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych polimerami

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych                        na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych                                 na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych                    na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych                  na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych                  na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych                  na gorąco - Część 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych                  na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych                 na gorąco - Część 26: Sztywność

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych                   na gorąco - Część 36: Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowych