SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – DLA CZĘŚCI 1 ORAZ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wstęp

# 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy.

# 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych m.st. Warszawy

# 1.3. Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego na drogach o nawierzchni twardej.

# 1.4. Określenia podstawowe.

Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na drodze.

Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy.

Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane                              do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub                              w mieszaninie z kulkami szklanymi.

# 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

    - Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający załącza wykaz dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, które podlegać będą oznakowaniu poziomemu. Inspektor nadzoru reprezentujący Zamawiającego każdorazowo wskazywał będzie odcinki dróg przeznaczone do malowania.

    - Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać plany sytuacyjne projektów stałej organizacji ruchu obejmujących oznakowanie poziome.

    - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu po wykonaniu oznakowania poziomego danego odcinka ulicy w danym terminie Karty Odbioru Technicznego wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Specyfikacji. W przypadku wykonywania oznakowania poziomego na więcej niż jednej ulicy w ciągu jednej nocy dopuszczalne jest przedłożenie jednej Karty Odbioru Technicznego pod warunkiem wyszczególnienia każdej z ulic w osobnej tabeli. Zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego Karty Odbioru Technicznego stanowić będą podstawę do przeprowadzenia czynności odbioru częściowego i końcowego przedmiotu zamówienia.

    - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego informowania zamawiającego w godz. 7.30 – 15.30                  drogą elektroniczną na adres: urd@zdm.waw.pl o planowanych na dzień bieżący robotach do prowadzenia w godzinach nocnych tj. 22.00 – 5.00 oraz o wykonanych robotach za dzień poprzedni,                        celem umożliwienia kontroli wykonywanych robót przez nadzór reprezentujący zamawiającego. W/w informacja przekazywana winna być w formie poniższego wzoru:

# Data …………………………

| Planowane w ulicach na dzień bieżący roboty związane z odnowieniem oznakowania poziomego w godzinach nocnych tj. 22.00 – 5.00 |
| --- |
| Ulica | Odcinek |
| Wykonane w ulicach roboty związane z odnowieniem oznakowania poziomego za dzień poprzedni |
| Ulica | Odcinek | m² |

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

- dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią integralną część umowy,                a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek,

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu z rysunku,

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST,

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, Wykonawca usunie wadliwe oznakowanie poziome i roboty wykona ponownie we właściwy sposób na własny koszt.

    - Zabezpieczenie terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie robót w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie trzymywał wszystkie czasowe znaki i urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i urządzeń zabezpieczających.

- wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i terenów przyległych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

- Wykonawca, stosując się do wymagań zawartych w SST, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi oraz możliwością powstania pożaru,

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych,

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa na drodze.

- Wykonawca wypełni wymagania z zakresu bhp we własnym zakresie, w ramach przyjętej ceny umownej.

    - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji zamówienia od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy).

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

- Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące przepisy związane z wykonywanymi robotami i odpowiadać za ich przestrzeganie podczas wykonywania robót,

- Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i odpowiada za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, materiałów lub metod.

2. Materiały

2.1.	Biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, jednoskładnikowa stosowana na zimno.                                             Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,        potwierdzające jej przeznaczenie do wykonywania cienkowarstwowego oznakowania poziomego                     na drogach o nawierzchni twardej, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem                     lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.

2.2.	Rozpuszczalnik - do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta farby i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydanym dla farby. Przy myciu Sprzętu do znakowania mogą być użyte inne rozpuszczalniki.

2.3.	Materiał odblaskowy - odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni, bezpośrednio po naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się uziarnieniem 100-600 mikrometrów. Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowania trudności przy ich rozsypywaniu. Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Mikrokulki muszą charakteryzować się następującymi cechami:

-  współczynnik załamania światła - ponad 1,50,

-   odpornością na wodę i chlorek sodowy,

-	zawartością kulek z defektami mniejszą od 20% w przypadku kulek o maksymalnej średnicy                 poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm.

2.4 	Materiał uszorstniający oznakowanie - powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 (m. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. Konieczność jego użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT ( 50.

2.5 	Materiały użyte do realizacji przedmiotowego zadania muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.)

3. Sprzęt

  - Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym – malowarki hydrodynamiczne. Znakowanie poprzeczne może być wykonywane ręcznie przy użyciu szablonów.

  - Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania. Elementy oznakowania wykonywane ręcznie mogą być ręcznie posypywane materiałem odblaskowym.

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni można użyć szczotek mechanicznych.

3.3. Sprzęt towarzyszący.

Wykonawca musi dysponować pojazdami do rozstawiania pachołków, które zabezpieczają świeże znakowanie przed rozjechaniem. Jednocześnie oprócz narzędzi lub urządzeń technicznych wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien dysponować nw. sprzętem pomocniczym:

- zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych,

- frezarek,

- sprężarek.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.

4. Transport

4.1.	Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w typowych, zapewniających szczelność opakowaniach handlowych, krytymi środkami transportu.

  - Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów ruch drogowego.

  - Wykonawca powinien usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wykorzystywanymi w czasie robót oraz przy dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robót Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami inspektora nadzoru.

# 5.1. Przygotowanie podłoża

5.1.1.	Przed przystąpieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia malowanych linii, strzałek i innych elementów oznakowania zgodnie z Dokumentacją Projektową. Trasowanie wykonać należy farbą o niskiej żywotności.

5.1.2.	Wykonawca Robót przed malowaniem wykona oczyszczenie powierzchni malowanej z pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń za pomocą szczotek mechanicznych, ręcznych a w razie potrzeby sprężonym powietrzem.

5.1.3.	Powierzchnia malowana musi być sucha i czysta.

5.1.4.	Temperatura powierzchni malowanej powinna być niemniejsza niż 5ºC.

5.1.5.	Wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić                    co najwyżej 85%.

# 5.2. Wykonanie oznakowania poziomego

5.2.1. W celu dokładnego wykonania oznakowania poziomego można wykonać przedznakowanie. Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub punktów.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.

5.2.2. Bezpośrednio przed naniesieniem farba musi być bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do lepkości roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy rozkładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału znakującego, utrzymanie odpowiedniej: grubości warstwy, ilości mikrokulek szklanych, materiału uszortniającego jak i geometri oraz równych krawędzi znakowania.

5.2.3. Wykonywane oznakowanie będzie posiadało wymiary zgodne z "Instrukcją o znakach drogowych poziomych" oraz będzie wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.

5.2.4. Wszelkie niezgodności (długość linii, szerokość, niewłaściwe linie) w malowaniu spowodowane błędami Wykonawcy zostaną zatarte na jego koszt.

5.2.5. Grubość znakowania od 0,3 do 0,5 mm.

5.2.6. W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego należy to wykonać w sposób nie uszkadzając nawierzchni metodą mikrofrezowania. Środki zastosowane do usunięcia znaków poziomych nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność, szorstkość, trwałość nowego oznakowania oraz właściwości nawierzchni.

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.

Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z materiałem uszorstniającym. 		               W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje przedstawiciel zamawiającego na wniosek Wykonawcy.

# 5.3. Oznakowanie poziome należy wykonywać w godzinach nocnych ( 2200 – 500)

6. Kontrola jakości Robót

6.1.	Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia stałej kontroli prowadzonych robót i udostępniania jej wyników inspektorowi nadzoru.

6.2.	Wykonawca robót będzie pobierał do badań minimum 1 szt. próbek na każde 500 m2 naniesionego oznakowania.

6.3.	Wykonawca 3 razy (na zmianę roboczą) będzie sprawdzał temperaturę i wilgotność względną powietrza.

6.4.	W trakcie nanoszenia farby na powierzchnię malowaną Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli w zakresie:

a/	rodzaju i ilości dodawanego rozpuszczalnika,

b/	ilości dozowanej farby (g/m2) na mokro i sucho metodą ważenia płytek kontrolnych o znanej powierzchni, pomalowanych standardowo (bez zmiany prędkości malowarki i innych parametrów).

6.5. Po wykonaniu oznakowania poziomego należy wykonać badania sprawdzające spełnianie wymagań stawianych wobec oznakowania poziomego, określonych w POD-97 (Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997), w zakresie barwy oznakowania, widzialności w dzień i w nocy, szorstkości, trwałości i czasu schnięcia na nawierzchni.

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków,  przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych poniżej.

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ( 5 mm,

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ( 50 mm długości wymaganej,

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ( 50 mm dla wymiaru długości i ( 20 mm dla wymiaru szerokości.

7. Obmiar Robót

  - Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 pomalowanej powierzchni.

  - Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

8. Odbiór Robót

8.1.	W trakcie odbioru Robót inspektor nadzoru reprezentujący Zamawiającego ocenia:

a/	widoczność oznakowania poziomego w dzień - ocena wizualna,

b/	widoczność oznakowania poziomego w nocy - ocena wizualna,

c/	szorstkość powłoki malarskiej – wg POD-97,

d/	zgodność z obowiązującą stałą organizacją ruchu oraz geometrię oznakowania poziomego (szerokość linii, długość linii, długość cyklu, rozstaw punktów narożnikowych) - przez dokonanie pomiarów kontrolnych,

e/	wyniki badań uzyskane wg pkt. 6.5.

  - W przypadku uzyskania wyników, które przekraczają dopuszczalne tolerancje, inspektor może wyłączyć z odbioru część lub całość robót i polecić ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

  - Odbioru końcowego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót i usunięciu stwierdzonych wad.

9. Podstawa płatności.

9.1.	Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje:

-	prace pomiarowe,

-	dostarczenie materiałów,

-	oznakowanie Robót,

-	oczyszczenie podłoża,

  - wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni pasów i znaków zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

  - ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy.

  - Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by( zgodna z dokumentacją projektową i kosztorysową.

- Przepisy związane

10.1. ustawa-Prawo o ruchu drogowym,

10.2. ustawa-Prawo przewozowe,

10.3. Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

10.4. Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

10.5. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg POD-97 IBDiM 1997 r.

10.6. obowiązujące normy dot. wyrobów lakierowych i farb.

10.7.  Standardy projektowe i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy zgodnie z Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009r.

10.8. Standardy projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie zgodnie z  Zarządzeniem nr 1539/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.10.2016r.

# Załącznik 1

# WZÓR KARTY ODBIORU TECHNICZNEGO

Ulica …………………………..              odc. …………………………………..

# Data wykonania: …………………………………..

| Rodzaj linii | Ilość | jm | Rodzaj linii | Ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1a |  | m² | P-8g |  | m² |
| P-1b |  | m² | P-8h |  | m² |
| P-1c |  | m² | P-8i |  | m² |
| P-1d |  | m² | P-9a |  | m² |
| P-1e |  | m² | P-9b |  | m² |
| P-2a |  | m² | P-10 |  | m² |
| P-2b |  | m² | P-11 |  | m² |
| P-3a |  | m² | P-12 |  | m² |
| P-3b |  | m² | P-13 |  | m² |
| P-4 |  | m² | P-14 |  | m² |
| P-5 |  | m² | P-15 |  | m² |
| P-6 |  | m² | P-16a |  | m² |
| P-6a |  | m² | P-16b |  | m² |
| P-7a |  | m² | P-17 |  | m² |
| P-7b |  | m² | P-18 |  | m² |
| P-7c |  | m² | P-19 |  | m² |
| P-7d |  | m² | P-20 |  | m² |
| P-8a |  | m² | P-21 |  | m² |
| P-8b |  | m² | P-22 |  | m² |
| P-8c |  | m² | P-23 |  | m² |
| P-8d |  | m² | P-24 |  | m² |
| P-8e |  | m² | P-25 |  | m² |
| P-8f |  | m² |  |  |  |
| Suma | …………………….. | m² |  |  |  |

Potwierdzam wykonanie oznakowania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną w ilościach przedstawionych w powyższej tabeli:

# Kierownik budowy…………………………

(data, pieczątka i podpis)

Potwierdzam prawidłowość wykonania oznakowania poziomego w zakresie zgodnym 
z SST pkt. 8.1. a),b),c),e):

# Przedstawiciel Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg ZDM…………………………

(data, pieczątka i podpis)

Potwierdzam prawidłowość wykonania oznakowania poziomego w zakresie zgodnym 
z SST pkt. 8.1. d):

# Przedstawiciel Wydziału Organizacji Ruchu ZDM…………………………

(data, pieczątka i podpis)