WWIORB-03 BEZWYKOPOWE RANOWACJE SIECI KANALIZACYJNEJ – Bezwykopowa renowacja kanałów metodą krakingu

# Wprowadzenie

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących bezwykopową renowację sieci kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą „Remont kanału deszczowego w ul. Komandosów na odcinku od ul. Grawerskiej do rejonu ul. Komandosów 24 w Warszawie”.

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze WWiORB należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania ogólne WWIORB-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi:

## Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

- renowacją kanałów deszczowych metodą krakingu statycznego z wykorzystaniem krótkich modułów rurowych wykonanych z PE-HD PE100 SDR17 o sztywności obwodowej SN=8 kN/m2 
i długości 0,5 m,

- odtworzeniem połączenia pomiędzy poddanym renowacji kanałem a odgałęzieniem bocznym wpiętym bezpośrednio w kanał,

- inspekcją CCTV.

## Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi Warunkami odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych warunkach są zgodne z określeniami podanymi 
w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. Ponadto:

Inspekcja CCTV – rejestracja obrazu z wnętrza rurociągu kamerą z obiektywem o zmiennej ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadków. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV zawierająca odpowiednie raporty z uszkodzeń kanału.

Kanalizacja deszczowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania wód opadowych.

Kanał - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Kanał boczny - Kanał doprowadzający ścieki do kolektora.

Odgałęzienie boczne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, który łączy kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. Najczęściej odgałęzienie boczne włączane jest do studzienki rewizyjnej, która stanowi uzbrojenie sieci.

Modernizacja - trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego obiektu budowlanego, 
w wyniku którego zwiększyła się jego wartość użytkowa.

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia.

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego, przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury.

Krótkie moduły rurowe – rury PE-HD zastępujące stary przewód kanalizacyjny.

Kraking – kruszenie starego rurociągu i wciąganie w jego miejsce nowego przewodu o tej samej lub większej średnicy, który po zakończeniu prac przejmuje wszelkie funkcje starego.

# Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w WWIORB-00 – „Wymagania Ogólne”.

Do renowacji należy zastosować krótkie moduły rurowe PE-HD PE100 SDR17 o sztywności obwodowej SN=8 kN/m2 i długości 0,5 m ze złączem wyposażonym w zamek 
i uszczelkę elastomerową.

Parametry techniczno-jakościowe rur muszą być poświadczone dokumentami:

- sztywność obwodowa min. 8 kN/m2  badana wg PN-EN ISO 9969,

- deklaracja zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną potwierdzającą możliwość zastosowania rur w technikach bezwykopowych (kraking),

- długość robocza 0,5 m w celu umożliwienia montażu bezpośrednio ze studni kanalizacyjnych,

- odporność na przemarzanie,

- możliwość montażu w okresie zimowym przy temperaturach do  -20°C,

- świadectwo odbioru wg PN EN 10204 dla każdej partii rur.

## Składowanie materiałów

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producenta.

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3.

Do wykonania robót należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt:

- głowica krusząca do średnicy docelowej wg projektu wykonawczego dla danej ulicy,

- stacja hydrauliczna do wyciągania głowicy,

- samochód ciśnieniowo-asenizacyjny z systemem odzysku wody (recyklingu wody),

- kamera TV - kolor, z głowicą obrotową w wykończeniu przeciwwybuchowym (EEX) do inspekcji kanalizacji,

- inny sprzęt i narzędzia pomocnicze niezbędne do wykonania Robót.

Sprzęt powinien być jak określono w warunkach, bądź inny wymagany przez zastosowaną technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

# Transport materiałów

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB-00 „Wymagania Ogólne” pkt 4.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów,

- zabezpieczenie przed ekspozycją na promieniowanie UV,

- zabezpieczenia  przed uszkodzeniem przewożonego materiału,

- kontrolę załadunku i wyładunku.

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów.

# Wykonanie Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW-00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 5.

Prace należy wykonywać w następującej kolejności:

- zamontować urządzenia do krakingu w studnie stanowiącej komorę odbiorczą,

- wykonać by-pass (obejść), celem utrzymania ciągłości transportu ścieków.

- zamknąć dopływ ścieków do podlegającego renowacji,

- przygotować w studni otwór w miejscu wlotu kanału,

- wprowadzić do starego przewodu żerdzie w celu doprowadzenia ich do studni, z którego w drodze powrotnej żerdzie wciągną nowy przewód. W celu pokonania ewentualnych przeszkód, załamań, przesunięć należy stosować elastyczną żerdź pilotową,

- zainstalować na doprowadzonej do wykopu elastycznej żerdzi głowicę do krakingu statycznego (głowicę kruszącą lub z nożem rolkowym); w skład zestawu wchodzi stożek prowadzący, tzw. poszerzacz, oraz głowica, do której przymocowuje się nową (wciąganą) rurę,

- wciągać statycznie, uzbrojonym w drugim etapie przewodem żerdziowym, nowej rury z jednoczesnym niszczeniem starych rur; przeciąganie odbywa się wzdłuż osi wymienianego przewodu, w tym czasie w studnie startowej żerdzie są systematycznie odłączane, a kolejne moduły w studni końcowej systematycznie łączone na zamek,

- wykonać próby odbiorowe.

## Procedury odbiorowe – częściowe

Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać:

- próbę szczelności odcinka – próba wodna lub powietrzna i przedłożyć wyniki do Inspektora Nadzoru,

- inspekcję CCTV kanału po włączeniu odgałęzień bocznych,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

a także:

- przedłożyć do Inspektora Nadzoru deklarację zgodności z normą dla danej partii materiału,

- przedłożyć do Inspektora Nadzoru raport z procesu przeciągania rury zawierający informacje odnośnie siły przeciągania, daty instalacji oraz numeru odcinka.

# Kontrola Jakości Robót

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w WWIORB-00 „Wymagania Ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych warunkach i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, PFU i odpowiednich norm materiałowych.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z inspekcji kamerą TV Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien załączyć opis filmowanego zakresu przewodu wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. Termin inspekcji Wykonawca ustali 
z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.

# Obmiar Robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi są:

1 m – dla kompletnej renowacji odcinka w technologii krakingu statycznego krótkimi modułami rurowymi PE-HD.

# Odbiór Robót

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową  i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbiorów i badań jest:

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową,

- rodzaj oraz parametry zastosowanych materiałów,

- wynik próby.

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 WWIORB-00 „Wymagania Ogólne”.

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 WWIORB-00 „Wymagania Ogólne”.

# Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”.

Cena za wykonanie robót objętych niniejszymi warunkami obejmuje m.in.:

- zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z umową,

- wykonania wszelkich robót związanych z kompletną renowacją kanału w wymaganym zakresie,

- uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót,

- wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszymi Warunkami i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszymi Warunkami i przewidzianych w projekcie Robót opracowanym przez Wykonawcę.

# Przepisy związane

## Normy

| PN -EN ISO 11296-1 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 1: Postanowienia ogólne |
| --- | --- |

## Inne dokumenty

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.