Specyfikacja techniczna

Dotycząca regulacji włazów i wpustów na wybranych odcinkach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych m. st. Warszawy z odtworzeniem nawierzchni metodą cienko-warstwową „slury seal”.

# Informacje ogólne

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji włazów i wpustów na wybranych odcinkach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych m. st. Warszawy.

## Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem i/lub przebudową nawierzchni ulic m.st. Warszawa zarządzanych przez ZDM Warszawa.

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z:

- oceną stanu włazu lub wpustu oraz otaczającej nawierzchni,

- demontażem istniejącego włazu lub wpustu,

- przygotowaniem rusztowania

- regulacją włazów i wpustów.

## Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, aprobatami technicznymi i krajowymi ocenami technicznymi.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich:

- jakość wykonania,

- zgodność z dokumentacją przetargową,

- zgodność ze STWiORB,

- zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako:

- 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg,

- 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg,

- 45231111-6 – Podnoszenie i poziomowanie rurociągów.

# Materiały

Do wykonania prac związanych z regulacją włazów i wpustów należy stosować systemowe rozwiązania materiałowe, potwierdzone kartami katalogowymi i opisami technicznymi. Można stosować jedynie wyroby budowlane zgodne z polskimi normami, krajowymi ocenami technicznymi lub innymi dokumentami odniesienia, opatrzone krajową deklaracją właściwości użytkowych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

Do prac związanych z regulacją włazów w szczególności należy stosować:

- wysokowytrzymałe zaprawy przystosowane do regulacji włazów, wpustów itp., o parametrach:

  - minimalna wytrzymałość na ściskanie 12 N/mm2 po 1 godzinie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07 lub wg PN-EN 12190:2000,

  - minimalna wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm2 po 24 godzinach wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07 lub wg PN-EN 12190:2000,

  - minimalna wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 2,5 N/mm2 po 1 godzinie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07,

  - minimalna wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 3,5 N/mm2 po 24 godzinach wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07,

- systemowe pierścienie dystansowe betonowe lub żeliwne dla klasy obciążenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

- systemowe pierścienie odciążające dla klasy obciążenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

- standardowe włazy typu ciężkiego bez uszczelek z pokrywą wypełnioną betonem dla klasy obciążenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07.

Uwaga: W pracach związanych z regulacją włazów i wpustów w szczególności nie należy stosować:

- podmurówek z cegieł, kostki betonowej, gruzu itp.,

- zaprawy cementowej, zaprawy szybkowiążącej o parametrach nie spełniających wymagań,

W pracach nawierzchniowych należy zastosować:

- kruszywo tłuczniowe 31,5/63 mm przeznaczone do podbudów niezwiązanych i związanych hydraulicznie zgodne z normą PN-EN 13242+A1:2010,

- wysokowytrzymałe zaprawy jak do prac związanych z regulacją włazów w celu związania kruszywa tłuczniowego,

- cienką warstwę na zimno 0/5 mm z lepiszczem modyfikowanym „Slurry-Seal” wg normy PN-EN 12273:2011,

- zalewę drogową na zimno lub pastę do uszczelnienia warstw asfaltowych do uszczelnienia połączeń warstw asfaltowych „na zimno” według Aprobat Technicznych lub Krajowych Ocen Technicznych, lub zalewę drogową na gorąco typ N2 wg normy PN-EN 14188-1:2010.

# Sprzęt

Do wykonania prac regulacyjnych i naprawczych należy stosować następujący sprzęt:

- Małe powierzchnie naprawy warstwy ścieralnej – wycinanie lub wykuwanie nawierzchni po okręgu :

- systemowe rozwiązania do wycinania lub wykuwania nawierzchni po okręgu, np. piła, młot udarowy z szerokim grotem, frezarka,

- podnośnik do dekli włazowych,

- podnośnik do ram włazów,

- narzędzia pomocnicze, np. szalunki systemowe pneumatyczne lub mechaniczne, trójramienna rama poziomująca, młot udarowy, instalacja sprężonego powietrza, zalewarka do zalew na gorąco lub zimno, itp.

- zagęszczarka płytowa lub inna umożliwiająca zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno oraz wprasowanie włazu samopoziomującego w nawierzchnię,

- Małe powierzchnie naprawy warstwy ścieralnej – wycinanie lub wykuwanie nawierzchni po okręgu:

- systemowe rozwiązania do wycinania lub wykuwania nawierzchni po okręgu, np. piła, młot udarowy z szerokim grotem, frezarka,

- narzędzia pomocnicze, np. szalunki systemowe pneumatyczne lub mechaniczne, trójramienna rama poziomująca, młot udarowy, instalacja sprężonego powietrza, zalewarka do zalew na gorąco lub zimno, itp.

# Technologia wykonania prac

## Wymagania ogólne

Oceny zakresu pracy należy dokonać na podstawie wstępnej inwentaryzacji przedmiotu naprawy. Naprawy wymagają:

- studnie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, gdy różnica poziomów pomiędzy włazem studni, a górną powierzchnią nawierzchni wynosi więcej niż 1,0 cm,

- wpusty uliczne, gdy nasada wpustu ulicznego jest wyniesiona o więcej niż 0,1 cm powyżej poziomu nawierzchni przy wpuście lub zaniżona jest o więcej niż 1,0 cm.

## Ustalenie technologii

Przed przystąpieniem do wykonywania robót niezbędne jest przedstawienie do zatwierdzenia w ZDM technologii i przewidywanych do realizacji zadania materiałów, które muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione jednostki zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami. Ramowy zakres technologii regulacji włazów i wpustów przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1 Ramowy zakres technologii regulacji włazów i wpustów

| Wariant technologii | A – regulacja + naprawa nawierzchni | B –naprawa nawierzchni |
| --- | --- | --- |
| wysokowytrzymałe zaprawy do regulacji włazów, wpustów, dokładność regulacji + 0,3 cm / -0,0 cm w przypadku włazów, +0,0 cm / -0,3 cm w przypadku wpustów |  |  |
| systemowe pierścienie dystansowe, klasa D400 |  | - |
| systemowe pierścienie odciążające, klasa D400 |  | - |
| włazy typu ciężkiego bez uszczelek z pokrywą wypełnioną betonem, klasa D400 |  | - |
| kruszywo tłuczniowe 31,5/63 mm + wysokowytrzymałe zaprawy do związania kruszywa tłuczniowego do poziomu -1 ( -2 cm względem niwelety nawierzchni -4 ( -5 cm względem niwelety nawierzchni | –  |  – |
| warstwa „Slurry-Seal” 0/5 mm – 1-2 cm | – |  |
| zalewa drogowa „na zimno” lub pasta „na zimno” | * | * |
| zalewa drogowa „na gorąco” | * | * |

*	warianty do wyboru,

** 	możliwość montażu pierścienia odciążającego do decyzji Inspektora Nadzoru.

## Wymagania szczegółowe

Regulację  włazów należy wykonać z dokładnością do +0,3/0,0 cm i wpustów z dokładnością do 0,0/ -0,3 cm ustawienia urządzenia względem niwelety istniejącej nawierzchni.

Regulację należy przeprowadzić po dokładnym oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń oraz skropieniu powierzchni wodą.

Włazy i wpusty należy dokładnie ustawić na pierścieniach regulacyjnych wykonanych z betonu lub żeliwa. Wykutą podbudowę należy wypełnić kruszywem tłuczniowym 31,5/63 mm zalewając wolne przestrzenie stosując wysokowytrzymałe zaprawy specjalnie przeznaczone do regulacji włazów, wpustów przygotowane zgodnie z recepturą producenta.

Prac nie należy wykonywać podczas opadów deszczu oraz w gdy temperatura otoczenia spada poniżej 10°C. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru konieczności wykonania prac w temperaturze 5 - 10°C należy stosować się szczegółowo do instrukcji producenta zapraw szybkowiążących szczególnie pod względem wydłużonego czasu wiązania zaprawy w temperaturach poniżej  10°C.

Przy wykonywaniu robót należy stosować w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru ZDM:

- Na głównych pasach ruchu dróg krajowych i wojewódzkich włazy standardowe typu ciężkiego z pokrywą wypełnioną betonem na bezpośrednie wskazanie nadzoru budowy,

- w pozostałych przypadkach (drogi powiatowe, pasy włączenia, wyłączenia, drogi serwisowe itp.) standardowe włazy typu ciężkiego bez uszczelek z pokrywą wypełnioną betonem na bezpośrednie wskazanie nadzoru budowy,

Przystępując do regulacji należy wycinać nawierzchnię asfaltową po okręgu przy pomocy urządzenia do cięcia lub frezowania, młota udarowego z szeroką łopatką lub inną metodą przystosowaną do cięcia po okręgu. Należy korzystać ze specjalistycznego podnośnika do włazów.

Szczegółowe wymagania dotyczące uzupełniania ubytków nawierzchni wokół regulowanego urządzenia (wycinanie po okręgu):

- naprawy dokonać po dokładnym oczyszczeniu z zanieczyszczeń, kurzu, wody stojącej, itd.

- tłuczeń zagęszczać warstwami,

- konsystencja zaprawy szybkowiążącej powinna zapewniać dobre wypełnienie szalunku oraz tłucznia, powinna być przygotowana zgodnie z recepturą producenta,

- odtworzenie nawierzchni może nastąpić jedynie po odpowiednim związaniu zaprawy (wg instrukcji producenta),

- powierzchnia wykonanej podbudowy betonowej nie powinna być gładka,

- nawierzchnię należy odtworzyć z użyciem mieszanki „Slurry-Seal” wyprodukowanej mechanicznie, bez wcześniejszego skropienia emulsją asfaltową,

- połączenie krawędzi naprawy z istniejącą nawierzchnią uszczelnić z użyciem zalew lub past na zimno lub zalewy na gorąco.

Szczegółowy zakres poszczególnych ulic oraz niezbędnych do wykonania prac regulacyjnych włazów i wpustów będzie ustalany z nadzorem budowy przed przystąpieniem wykonawcy do robót.

## Metoda pomiaru

Pomiary deniwelacji studni kanalizacji powinno się wykonywać przy użyciu 2 m łaty oraz klina pomiarowego pozwalającego na pomiar z dokładnością do 0,1 cm. Łatę należy ułożyć w dwóch pozycjach, tj. równolegle do kierunku ruchu oraz prostopadle do kierunku ruchu, centralnie nad studnią / wpustem, a następnie dokonać pomiaru w następujących lokalizacjach:

- na obu końcach łaty,

- na przecięciu łaty i krawędzi studni / wpustu,

- na środku studni / wpustu.

# Gwarancja

Wykonawca robót udzieli min. 3-letniej gwarancji na wykonane prace, a w sytuacji przedwczesnego uszkodzenia nawierzchni, przemieszczenia pionowego włazu lub wpustu zobowiązuje się do odtworzenia pełnego zakresu robót zgodnie z niniejszą specyfikacją.